## ЗАО «Велт»

## КОМПОЗИЦИЯ АКРИЛОВАЯ САМОТВЕРДЕЮЩАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ (АСТ-Т) БУТАКРИЛ

## ТУ 2257-016-47539350-2008

Композиция  предназначена для применения

- в качестве конструкционного материала для изготовления литьевых моделей;

- в качестве строительного материала при изготовлении полимерных промышленных полов, отделочных плиток для отделки фасадов и полов производственных и складских помещений;

-в качестве диэлектриков для защиты водопогружных двигателей;

- в качестве реставрационного материала;

- в качестве связующего для различных неорганических наполнителей: мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок, мел, каолин, древесные и металлические опилки, пигменты и красители.

Композиция (АСТ-Т) Бутакрил состоит из двух компонентов А Б;

Бутакрил-М (смола) – из компонента С и отвердителя

Технические характеристики

(АСТ-Т)  Бутакрил	                   Бутакрил-М (смола)

| Внешний вид: | Компонент А | порошок белого цвета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Компонент Б | прозрачная легкоподвижная жидкость светло-желтого цвета |  |
|  | Компонент С |  | прозрачная или слабо-окрашенная жидкость |
|  | Отвердитель |  | паста белого цвета |
| Массовая доля остаточного перекисного компонента, % | 1,0-2,0 | 0,3-0,7 |
| Массовая доля воды, % не более | 1,0 | 1,0 |
| Время полного отверждения композиции при температуре (23±2) , ºС, | 2,0 | 2,0 |

Физико-химические свойства

| Водопоглощение в холодной воде, % не более | 0,5 |
| --- | --- |
| Максимальное напряжение при изгибе, МПа, не менее | 65 |
| Твердость при вдавливании шарика, МПА, не менее | 30 |
| Температура размягчения, ºС, не менее | 80 |
| Напряжение при сжатии при относительной деформации не более 25%, МПа, не менее | 63 |

Гарантийный срок  хранения: компонент А – 1 год, компонент Б – 5 месяцев.

| СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Прессование | Свободное литье |
| --- | --- | --- |
|  | изготовление моделей | Заделка раковин |  |
| (АСТ-Т) Бутакрил | массовые доли | Компонент А | 1,0 | 1,0 | 0,5-1,0 |
|  |  | Компонент Б | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,9-1,0 |
|  | Время набухания при 20-25ºС, мин | 10-50 | 10-50 |  |
| Определение готовности | потеря липкости | появление липкости | сметанообразная консистенция |
| Примечание: Соотношение компонентов зависит от типа и количества наполнителя. С повышением температуры окружающей среды и компонентов, время набухания и отверждения уменьшается. |

Прессование

Формовочную массу с небольшим избытком укладывают в прессформу. Рабочую часть

прессформы     предварительно     смазывают     разделительным     материалом.     Для

металлических прессформ применяют кремнийорганические жидкости, минеральные

масла; для гипсовых — лак Изокол или аналогичные продукты.

Прессформу с массой устанавливают под пресс и постепенно повышают давление

таким образом, чтобы окончательное оформление детали произошло при наименьшей

текучести формовочной массы. Оптимальное давление 5-7 МПа.

Прессформу выдерживают под давлением до полного  отверждения массы. Время

выдержки зависит от температуры прессформы и окружающей среды, а также от

формы  и  размеров  детали.  Для  ускорения  отверждения  рекомендуется  подогрев

прессформы до 25-30 °С.

Отверждение  происходит  с  выделением тепла.   Температура  внутри  массы может

достигнуть 100 °С и выше, в зависимости от объема массы и количества жидкости.

При пониженных температурах процесс отверждения замедляется.

Свободное литье

Формовочную массу заливают в форму с избытком. Во избежание захвата воздуха вязкой массой заливку производят быстро, не отрывая сосуда с массой от стенок формы. Для получения более монолитной масс поверхность формы через 10-15 мин после заливки формы, когда появится пленка, рекомендуется накрыть целлофаном или фольгой и прижать небольшим грузом. Форму выдерживают до отверждения и последующего охлаждения.

При изготовлении изделий крупных габаритов, во избежание вспенивания (вскипания), рекомендуется массу заливать частями (толщина слоя не более 10-15 мм), причем каждую последующую часть необходимо заливать после полного отверждения и охлаждения предыдущей.

Введение наполнителей

Для получения материала нужного цвета и фактуры можно вводить в массу при ее замешивании различные наполнители — мел, песок, каолин, мраморную и гранитную крошку, опилки, пигменты, красители т.д. Ввиду большого выбора наполнителей рекомендуется необходимое количество подбирать опытным путем — замешиванием небольших порций формовочной массы. Критериями могут служить

•    удобная для работы консистенция массы,

•    время отверждения (не более 2-3 часов до саморазогрева),

•    внешний вид отвержденной смеси.