Материалы обшивки потолка, при которых разрешается установка отопления ПЛЭН

В нижеприведенной таблице показано тепловое сопротивление наиболее распространенных материалов, используемых для обшивки потолка. При этом обращаем Ваше внимание на максимально допустимое тепловое сопротивление для 125 Вт/м2 – 0,16м2оК/Вт, для 150 Вт/м2 – 0,13 м2оК/Вт, для 175 Вт/м2 – 0,13 м2оК/Вт.  При использовании материалов, не включенных в эту таблицу, их тепловое сопротивление не должно превышать указанных значений.

# Text boxes

| Материал обшивки потолка | Тепловая проводимость Вт/моК | Толщина мм | Тепловое сопротивление м2оК/Вт | Тип элемента Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 125 | 150 | 175 |
| Древесно-стружечная плита (плотность 600 кг/м3) |
|  | 0,1 | 8 | 0,09 | да | да | да |
|  |  | 10 | 0,10 | да | да | нет |
|  |  | 12 | 0,12 | да | да | нет |
|  |  | 16 | 0,15 | да | нет | нет |
| Древесно-стружечная плита (плотность 800 кг/м3) |
|  | 0,14 | 8 | 0,06 | да | да | да |
|  |  | 10 | 0,08 | да | да | да |
|  |  | 12 | 0,09 | да | да | да |
|  |  | 16 | 0,12 | да | да | нет |
| Деревянная обшивка |
|  | 0,14 | 8 | 0,6 | да | да | да |
|  |  | 10 | 0,7 | да | да | да |
|  |  | 12 | 0,9 | да | да | да |
|  |  | 16 | 0,11 | да | да | нет |
|  |  | 18 | 0,13 | да | нет | нет |
|  |  | 20 | 0,16 | да | нет | нет |
| Сухая штукатурка (гипсовый картон) |
|  | 0,13 | 6 | 0,05 | да | да | да |
|  |  | 9 | 0,07 | да | да | да |
|  |  | 13 | 0,10 | да | да | нет |
| Древесноволокнистая плита (твердая) |
|  | 0,13 | 3,2- | 0,02- | да | да | да |
|  |  | 6,4 | 0,04 | да | да | да |
| Древесноволокнистая плита (полутвердая) |
|  | 0,11 | 6 | 0,05 | да | да | да |
|  |  | 9 | 0,08 | да | да | да |
|  |  | 11,5 | 0,11 | да | да | нет |
| Потолочная плитка |
|  | 0,14 | 6 | 0,04 | да | да | да |
| Фанера (береза) |
|  | 0,147 | 6,5 | 0,06 | да | да | да |
|  |  | 9 | 0,08 | да | да | да |
|  |  | 12 | 0,11 | да | да | нет |
|  |  | 15 | 0,14 | да | нет | нет |
|  |  | 18 | 0,16 | да | нет | нет |
| Фанера (хвойные породы) |
|  | 0,11 | 6,5 | 0,08 | да | да | да |
|  |  | 9 | 0,11 | да | да | нет |
|  |  | 12 | 0,14 | да | нет | нет |
|  |  | 15 | 0,19 | нет | нет | нет |
|  |  | 18 | 0,21 | нет | нет | нет |
| Натяжной потолок |
|  | 0,14 | 0,17-0,25 | 0,001 | да | да | да |