ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ®

607220 Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Мира, д. 7

р/с 40802810902020000817 ИНН 524300491628

ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород.

K/cчёт: 30101810400000000705   БИК 042202705

Телефон/факс: 8(83147)7-33-53,  8(83147)77-4-84 сот: 8-904-785-60-06

эл. почта: konovalov@33353.ru   сайт: www.33353.ru

Руководитель: Коновалов Алексей Владимирович

Сверхтонкое теплосберегающее покрытие

«Бутакрил™ – Тепло».

ЗАО «Велт» является разработчиком и производителем «Бутакрил™ – Тепло».

«Бутакрил™ – Тепло» - сверхтонкое теплосберегающее покрытие на основе полых вакуумных стеклянных микросфер.

«Бутакрил™ – Тепло» обладает отличными изолирующими свойствами отношению к теплу и холоду; слой покрытия толщиной в 1 мм обеспечивает те же теплоизолирующие свойства, что и 50 мм рулонной тепловой защиты.

«Бутакрил™ – Тепло» не гигроскопичен; обладает высокой механической прочностью; высокой степенью адгезии к дереву, металлу, бетону и пластику; инертен к действию кислот и щелочей; не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения и атмосферных явлений. Экологически безопасен, не токсичен. Относится к группе негорючих материалов.

Благодаря своим свойствам,  «Бутакрил™ – Тепло» снижает затраты на отопление зданий и сооружений; предотвращает коррозию под изоляцией и конденсацию на поверхности труб, стен; а также замерзание холодной воды в трубопроводах в зимнее время.

Покрытие эксплуатируется при температуре от –50° до +800° С

Расход «Бутакрил™ – Тепло» на 1 кв. м поверхности при эффективной толщине слоя 1 мм составляет 1 литр. При слое, равном 1 мм, и температуре теплоносителя + 120° С, перепад температуры составляет 40° С.

Используя «Бутакрил™ – Тепло», можно получать теплоизолирующие покрытие требуемой толщины на поверхностях любой формы и конфигурации, в любых труднодопустимых местах (колена, вентили, задвижки, разводки).

«Бутакрил™ – Тепло» наносится с помощью краскопульта или  кисти. Быстрая процедура нанесения требуемого слоя покрытия существенно  снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляционными материалами. Температура поверхности для нанесения от – 10° до + 150° С. Покрытие может быть окрашено алкидной или акриловой краской любого цвета в соответствии с технологическим предназначением оборудования.

За счет малого удельного веса готового покрытия 0,35 кг/Дм³. «Бутакрил™ – Тепло» практически не увеличивает вес готовой конструкции.

Рекомендуем для теплозащиты:

- гаражей (двери, стены, люки погребов);

- трубопроводов;

- систем кондиционирования воздуха;

- крыш ангаров;

- нижних частей мостов (понижает промерзание);

- свай в вечной мерзлоте (замедляет оттаивание);

- верхних частей крыш зданий;

- промышленных морозильных аппаратов;

- машинных отделений горячих маслопроводов;

- гидрантов;

- наружных частей переборок, перемычек, крыш навесов;

- водонагревателей для приготовления горячей воды;

- корпусов судов;

- внутренних и внешних стен старых домов;

- стен жилых помещений;

- крыш жилых помещений;

- углов внутри помещений от промерзаний; образования грибка.

После высыхания можно оклевать обоями любого вида.

«Бутакрил™ – Тепло»:

- предохраняет персонал от ожогов;

- обеспечивает постоянный доступ к смотру утепленной поверхности;

- легко ремонтируется и восстанавливается.

Срок службы покрытия при нормальной эксплуатации не менее 10 лет.

Осуществляет поставку «Бутакрил™ – Тепло» в 10 и 20 литровых ведрах с кольцевым замком.

Расход: 1л Бутакрил-тепло-  на 1 кв.м площади при толщине слоя 1мм

Рекомендации

по нанесению теплосберегающего покрытия

«Бутакрил™ – Тепло»

1. Подготовка металлических поверхностей.

  - Зачистить поверхность от «рыхлой» ржавчины.

  - Убрать с поверхности пыль, грязь; замасленные места обезжирить.

  - Поверхность загрунтовать любым грунтом по металлу.

2. Подготовка материала «Бутакрил™ – Тепло» к работе.

  - Снять крышку с упаковки.

2.2 Разрушить образовавшуюся корку и осторожно размешать материал до появления жидкости.

Продолжать перемешивать материал до состояния жидкой сметаны.

При необходимости (с целью получения более жидкого состава) разбавить, уайтспиритом (для рецептуры на органическом растворителе).

Для рецептуры на водно – гелевой основе при загущении разбавить водой.

При перемешивании с использованием дрели не используйте высокие скорости, т.к это может привести к разрушению керамических микросфер.

3. Перелить перемешанный продукт в чистое ведро через металлическую сетку с ячейкой

1 мм или дуршлаг, разбивая комочки на сетке с помощью кисти. Оставшиеся комочки удалить.

4. Способ нанесения.

4.1 Рекомендуемая температура поверхности, на которую наносится «Бутакрил™ – Тепло», должна быть

от -10° С до +150° С.

4.2 «Бутакрил™ – Тепло» наносится при помощи пескоструйного пистолета марки

«166 – А» или малярной кисти.

4.3 Внимание ! На поверхности , нагретые свыше + 50° С, покрытие наносить только при помощи пескоструйного пистолета марки «166 – А» или краскопульта..

4.4 Время сушки одного слоя при +20° С составляет 2 часа; время полной полимеризации слоя при комнатной температуре и нормальной влажности 6 часов. При повышенных температурах изолируемой поверхности время сушки может составить 10-15 минут.

«Защити свою квартиру от «шумных соседей» и стены

от промерзания; стояки горячей и холодной воды

от конденсирования влаги».

ЗАО «Велт» г. Дзержинск разработало и выпускает сверхтонкое теплосберегающее

покрытие «Бутакрил™ – Тепло», обладающее отличными изолирующими свойствами; высокой механической прочностью; высокой степенью адгезии к кирпичу, бетону, металлу; инертен к действию кислот и щелочей. Экологически безопасен, не токсичен.

«Бутакрил™ – Тепло» предотвращает коррозию и конденсацию влаги на поверхности труб, стен жилых зданий, ворот гаражей.

Используя «Бутакрил™ – Тепло» можно получить теплоизолирующее покрытие на поверхностях любой формы (вентили, задвижки) и конфигурации; в любых труднодоступных местах. Рекомендуется в качестве звуко и шумоизоляции межкомнатных перекрытий в жилых помещениях.

Наносится с помощью краскопульта или кисти. Для получения покрытия толщиной 1 мм и площадью 1 м² необходим 1 л «Бутакрил™ – Тепло» (примерно 1л ).

После высыхания покрытия, поверхности могут быть оштукатурены, окрашены алкидными или акриловыми красками; стены могут быть оклеены обоями любого типа. Покрытие легко ремонтируется и восстанавливается.

Срок службы покрытия при нормальной эксплуатации 10 лет.